# Text boxes

R > 99.85% @10.6µm @ 45º .

R>99.85% typically >99.9% @ 10.6µm@ 0º

Phase ± 2º @ 10.6µm at 45º.

Severe Abrasion 20 strokes Mil Abrader .

R > 99.80% @10.6µm @ 45º .

R> 99.85% @ 10.6µm  @ 0º inc.

Phase ± 2º @ 10.6µm at 45º.

Severe Abrasion 20 strokes Mil Abrader .